油工是硬装的最后一个环节，非常关键，这15点学会了，看哪个师傅打坑你

1、油工进厂第一步就是刷墙固，墙固必须要刷，可以封闭基层的浮灰，使腻子与墙面更好的结合，不会出现脱层的现象。

2、石膏板吊顶用防锈漆堵钉眼，防止乳胶漆出现锈斑锈点。

3、用高强石膏回填线槽，注意有些工人习惯用801胶水搅拌高强石膏，801胶就是甲醛炸弹，绝对不能用，石膏只能用清水搅拌。另外线槽也不能用水泥砂浆混填，砂浆干燥收缩必然会开裂。

4、用嵌缝石膏封堵石膏板吊顶的V型拼接缝，然后在上面先挂一层网格绷带，等石膏干透后再补一遍石膏，防止第一遍石膏干燥收缩开裂。

5、原墙体有明显裂缝的要挂网处理。

6、所有吊顶的接缝处、线槽回填处、吊顶拐角处，在网格布的基础上要再贴一层抗裂止绷带，双重保险可以有效防止开裂。这里会用到大量的白乳胶，所以白乳胶一定要买好的

7、刮腻子前要让木工开好筒灯、射灯的孔，这个阶段根据木龙骨弹线的位置开口，避免刷满乳胶漆后打孔打到龙骨上，导致吊顶的强度降低。

8、不要往腻子里面加胶水，后期会释放大量的甲醛。现在的品牌腻子只要达到JG/T298和GB18582标准，加清水施工，腻子照样抓的牢。这里我再强调一遍，石膏、腻子粉、挂网都不需要加任何胶水，哪个师傅想要给你加，就让它滚蛋

9、好的工序是一遍底层腻子，两遍面层腻子，每层不超过3mm，刷太厚容易脱落。注意一定要等第一遍干透再刷第二遍，否则墙面会起皮开裂。

10、腻子刮完后要用强光照着墙打磨，平时看没有什么问题，入住后筒灯射灯一照全是波浪纹。

11、刷漆之前要把底盒边缘的腻子用壁纸刀挂干净，并用鼓风机吹出浮灰，方便后期安装开关插座。

12、乳胶漆要严格按照说明书的比例兑水，深色漆最好别兑水，不然就会刷成大花脸。

13、滚涂好，喷涂的都是挣块钱的，保护做不好，呲的到处都是，难清理，而且喷涂的漆面不好修补。

14、带颜色的乳胶漆刷完要记得，用小瓶保留一部分颜色漆，方便后期有磕碰修补

15、看一个装修公司的素质，就看他的油工结束后是否能做到将地面清理干净，剩余装修材料全部撤场。